МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М. В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ РАН

Лаборатория молекулярных проводников и магнетиков

Синтез и исследования нового люминесцентного дицианамида гольмия

Курсовую работу выполнил:

Андрусишина Виктория Александровна

1 курс группа 102

Научный руководитель: Спицына Н.Г.

кандидат химических наук,

старший научный сотрудник

Преподаватель:

Макаревич Артем Михайлович

младший научный сотрудник

Черноголовка 2014

Содержание

Введение ……………………………………………….…………………….……3

- Литературный обзор………………………………………………………...…5

  - Катион-радикальные соли ET с дицианамидометаллатными анионами.………………………….………………………………...………5

  - Методы получение дицианамидных комплексов   редкоземельных металлов…………………………………………………………...………...8

- Экспериментальная часть………………………………………………….….12

  - Растворители и исходные вещества...………………………….…………12

  - Методика синтеза соли Но[N(CN)2]3·2H2O………..……………………..13

  - Методика получения кристаллов Но[N(CN)2]3· 2H2O……….…………..15

- Обсуждение результатов……………….…………………………………..…16

  - Метод рентгеноспектрального микроанализа……………………...……18

  - Метод термогравиметрического анализа ……………………..…………19

  - Метод рентген-флуоресцентного анализа……………………………….20

  - Метод инфракрасной спектроскопии………………….……………..…..21

  - Метод люминесцентной спектроскопии………………….…..………….23

- Выводы………………………………………………………….……………..24

Список используемой литературы……………………………..…………….25

приложения

Введение

Органические проводники принадлежат к классу ион-радикальных солей, которые, с точки зрения их структуры и свойств, являются уникальными полифункциональными материалами. В одной кристаллической решетке соединяются такие свойства, как магнетизм, фотохромизм, проводимость, люминесцентные свойства. Сочетание этих свойств и их симбиоз может способствовать появлению новых физических явлений. Большинство известных в настоящее время органических проводников приходится на долю катион-радикальных солей бис(этилендитио)тетратиофульвалена (ЕТ).

В качестве противоионов в этого типа солях важная роль отводится дицианамидам различных металлов, в основном с d-оболочками. В последнее время внимание исследователей привлечено к лантанидам. Интерес к редкоземельным элементам обусловлен, с одной стороны, интригующей неизвестностью конечного результата, так как эта группа металлов до сих пор практически не использовалась для получения проводящих соединений. С другой стороны, лантаниды имеют более сложное электронное строение по сравнению с d-металлами за счет заполнения электронами f-оболочек и высокую анизотропию, что может приводить к качественно новым взаимодействиям между проводящими электронами в катион-радикальных слоях и f-электронами. В нашей работе мы планировали синтезировать новый люминесцентный дицианамид гольмия, который в дальнейшем будет использован в качестве противоиона при синтезе катион-радикальных солей ЕТ.

Предлагаемый в работе синтез Ho[N(CN)2]3 может иметь не только научное значение, но и прикладное. А именно такие люминесцентные соединения представляют большой интерес в качестве возможных компонент элементов устройств для вывода визуальной информации в IT-сфере. Исследование дицианамида гольмия является актуальным в установлении связи между структурными особенностями соединения и его свойствами.

Целью курсовой работы является изучение особенностей синтеза новой  соли дицианамида гольмия, изучение ее состава и свойств.

Задачи:

- Синтез новой соли дицианамида гольмия.

- Установление состава и исследование свойств соли.

- Подбор условий получения (температура, концентрация, растворители) дицианамида гольмия в виде кристаллов, пригодных для рентгеноструктурного анализа.

- Обобщение экспериментальных данных.

1. Литературный обзор

1.1. Катион-радикальные соли бис(этилендитио)тетратиафульвалена (ET) с дицианамидометаллатными анионами

В течение последний четырех десятилетий интерес ученых прикован к материалам с интересными магнитными и электрическими свойствами. Среди этих соединений есть особый класс – синтетические металлы. Это органические проводники представляющие собой соли с переносом заряда и проявляющие свойства металлов. Хотя наличие атома металла в их электропроводящей структуре необязательно [1].

История синтетических металлов берет свое начало в 1964 году с теории Литтла [2]. Согласно этой теории, в системе, состоящей из комбинаций двух подсистем: одной проводящей (остова), а другой - диэлектрической с легко поляризующимися заместителями, возможно существование электрон-электронного механизма сверхпроводимости, при котором за счет обмена электронными возбуждениями возникает притяжение между электронами [3].

Молекулярные органические проводники на основе ион-радикальных солей являются уникальными материалами с точки зрения их структуры и свойств. Это низкоразмерные системы, структура которых характеризуется присутствием проводящих слоев из органических π-электронных доноров или акцепторов, связанных специфическими межмолекулярными взаимодействиями. Первый органический сверхпроводник (TMTSeF)2PF6 был открыт в 1980г., когда было найдено, что кристаллы этой катион-радикальной соли при давлении 6,5 Кбар переходят в сверхпроводящее состояние с Тс=1,4 К [4]. С тех пор было получено около 100 сверхпроводников, которые условно можно разбить на 4 группы:

1. сверхпроводники на основе  тетраметилтетраселенафульвалена (TMTSeF).

2. сверхпроводники на основе бис(этилендитио)тетратиафульвалена (BEDT-TTF, ЕТ).

3. сверхпроводники на основе несимметричных донорных молекул диметил(этилендитио)-диселенодитиафульвалена (DMET) и метилен-дитиотетратиофульвалена (MDT-TTF).

4) металлорганические сверхпроводники на основе M(dmit)2 [1,3-дитиол-2-тион-4,5-дитиолат Металла] и M(dddt)2 [5,6-дигидро-1,4-дитиин-2,3-дитиолат Металла].

Следует отметить, что в первых трех группах за проводимость ответственна катион-радикальная часть солей, а в четвертой-анион-радикальная. Наибольший интерес для исследований представляет класс катион-радикальных солей на основе органического π-донора BEDT-TTF (рис. 1), синтезированного более 20 лет назад. Эти соединения характеризуются широким спектром физических свойств и богатым разнообразием структур. Многие из них проявляют металлические свойства стабильные до низких температур и большая часть из них переходит в сверхпроводящее состояние. Это является одной из причин, почему BEDT-TTF донор остается объектом специфического интереса исследователей до настоящего времени.

Рис. 1. Структурная формула компонента BEDT-TTF [5].

В качестве магнитных противоинов, в такого типа соединениях, выступают не только традиционно используемые галогенидные, цианидные, и оксалатные металлокомплексы переходных металлов, но так же в последнее время исследователей привлекают дицианамидометаллаты [6 – 8].

Дицианамидный лиганд [N(CN)2]2- (dca) может координировать к металлу концевыми атомами азота –C ≡ N группы (координация - µ 1,5), центральным амидным атомом азота (µ 3), а также всеми азотными атомами (µ 1,3,5) (Рис. 2), что способствует формированию разнообразных структурных типов комплексов [9, 10].

Рис. 2.  Наблюдаемые координации дицианамида [10].

Вариации структурных типов анионных дицианамидометаллатных комплексов часто задаются используемыми катионами, которые играют роль темплатов. Помимо структурного разнообразия эти комплексы обладают интересными магнитными свойствами [11] и являются хорошими прекурсорами для синтеза полифункциональных материалов, сочетающих в одной кристаллической решетке два или более свойства, в частности проводимость и магнетизм.

В качестве магнитных противоионов дицианамиды 4-f редкоземельных металлов в отличие от d-металлов, характеризуются высокими магнитными свойствами, более высоким коордиционным числом в комплексных солях и проявляют люминесцентные свойства [12].

Таким образом, интерес к дицианамидам редкоземельных металлов обусловлен, с одной стороны, интригующей неизвестностью конечного результата, так как эта группа металлов до сих пор практически не использовалась для получения проводящих соединений. С другой стороны, лантаниды имеют более сложное электронное строение по сравнению с d-металлами за счет заполнения электронами f-оболочек и высокую анизотропию, что может приводить к качественно новым взаимодействиям между проводящими электронами в катион-радикальных слоях и f-электронами в анионных слоях.

В нашей работе мы планировали синтезировать новый люминесцентный дицианамид гольмия, который в дальнейшем будет использован в качестве противоиона при синтезе катион-радикальных солей ЕТ.

1. 2. Методы получение дицианамидных комплексов редкоземельных металлов

Известно, что дицианамиды редкоземельных металлов нельзя получить методом прямого ионного обмена в растворе, а для их синтеза используют метод ионного обмена на смолах – катионитах [13-15]. Описан синтез ряда дицианамидов редкоземельных металлов: Ln[N(CN)2]·2H20 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu). В большинстве исследований описаны кристаллические структуры этих солей [13].

Сущность ионного обмена в данном случае заключается в процессе взаимодействия раствора с твердой фазой, обладающей свойством обменивать ионы, содержащиеся в ней, на другие ионы, присутствующие в растворе. Вещества, составляющие эту твердую фазу, носят название ионитов. Они практически нерастворимы в воде. Те из них, которые способны поглощать из растворов электролитов положительные ионы, называются катионитами, а отрицательные ионы - анионитами. Первые обладают кислотными свойствами, вторые - основными.

Поглотительная способность ионитов характеризуется обменной емкостью, которая определяется числом эквивалентов ионов, поглощаемых единицей массы или объема ионита. Различают полную, статическую и динамическую обменные емкости. Для практических расчетов важна динамическая обменная емкость - это емкость ионита до "проскока" ионов, определяемая в условиях фильтрации. Динамическая емкость меньше статической и полной. Иониты бывают неорганические и органические. Это могут быть природные вещества или вещества, полученные искусственно. К ним относятся ионообменные смолы с развитой поверхностью. Синтетические ионообменные смолы - высокомолекулярные соединения, углеводородные радикалы которых образуют пространственную сетку с фиксированными на ней ионообменными функциональными группами. Пространственная углеводородная сетка называется матрицей, а обменивающиеся ионы - противоионами. Каждый противоион соединен с противоположно заряженными ионами, называемыми анкерными.

Реакция ионного обмена, в общем виде, протекает следующим образом:

при контакте с катионитом:

R SO3H + NaCI → R SO3Na + HCI

при контакте с анионитом:

ROH + NaCI → RCI+ NaOH,

где R - матрица, Н - противоион, SO3 - анкерный ион.

Реакция идет до восстановления ионообменного равновесия. Скорость установления равновесия зависит от внешних и внутренних факторов: гидродинамического режима жидкости, концентрации обменивающихся ионов, структуры зерен ионита, его проницаемости для ионов.

Катиониты регенерируют 2-8% растворами кислот. При этом они переходят в Н-форму. Регенерационные растворы содержат катионы. Затем после взрыхления и промывки катиониты заряжаются, например, в Na-форму, путем пропускания через них раствора поваренной соли. Отработанные аниониты регенерируют 2-6% растворами щелочей. Аниониты при этом переходят в ОН-форму. При необходимости регенерируемый анионит из ОН-формы можно перевести в Н-форму, пропуская раствор NaCI. Элюаты содержат в концентрированном виде все извлеченные из сточных вод анионы и катионы. Элюаты, представляющие собой растворы кислот и щелочей, нейтрализуют или обрабатывают с целью рекуперации ценных продуктов [14]. Следовательно, при проведении синтезов методом ионного обмена на катионите необходимо учитывать все тонкости процессов, проходящих при взаимодействии раствора с твердой фазой: необходим подбор условий реакции. Наиболее важными являются внешние условия – скорость прохождения элюента, концентрация обменивающихся ионов.

Рассмотрим конкретные методики синтеза дицианамидов редкоземельных металлов.

Так, Ln[N(CN)2]·2H20 (Ln = Eu, Tb) получены по ионно-обменной реакции в водном растворе при комнатной температуре. Колонка, содержащая 5 мл сильнокислой ионно-обменной смолы (Merck, Ionenaustauscher I, Art. 4765) с ионно-обменной емкостью 1,7 ммоль/мл, была полностью заполнена 0,02 М раствором LnCl3·6H2O (Alfa Aesar). Полное осаждение Ln3+ было обнаружено по изменению pH от кислого до нейтрального. После колонка была промыта дистиллированной водой, а отсутствие хлорид-ионов подтверждено реагентом AgNO3. Впоследствии аликвота дицианамида натрия  (Na[C2N3]; Fluka, >96%) была налита в колонку, элюат собран и испарен при комнатной температуре. Концентрация дицианамида натрия менялась от 0,01 М до 0,5 М для получения монокристаллов (для определения структуры кристаллов синтезированной соли). В этих условиях были получены крошечные бесцветные монокристаллы Tb[N(CN)2]·2H2O позволяющие определить структуру. Что касается соли Eu[N(CN)2]·2H2O, то монокристаллы не были выделены при данных условиях. Кроме того, была предпринята попытка получения монокристаллов, используя в качестве растворителя другую кристаллизационную среду и метод диффузии, но и она оказалась неудачной. Структурные параметры Eu[N(CN)2]·2H2O были определены на порошке, используя параметры ячейки и атомные координаты изоструктурной Tb[N(CN)2]·2H2O соли, взятой за основу. Безводные Eu[N(CN)2]·2H2O и Tb[N(CN)2]·2H2O были получены прокаливанием соответствующих гидратных фаз в ампуле под током аргона при температуре 150ºС. Обе гидратная и безводная фазы стабильны при нормальных условиях [15].

Gd[N(CN)2]·2H2O был приготовлен по ионно-обменной реакции в водном растворе при комнатной температуре, Колонка, содержащая 5 мл сильно кислой ионно-обменной резины (Merck, Ionenaustauscher I, Art. 4765) с ионно-обменной емкостью 1,7 ммоль/мл, была полностью заполнена аликвотой GdCl3·6H2O (Alfa Aesar). Полное осаждение Gd3+ было обнаружено по изменению pH среды от кислой до нейтральной. Избыток хлорид ионов был вымыт дистиллированной водой, после колонка была полностью заполнена аликвотой Na[N(CN) (Fluka, >96%, 0,5 M, 1/2 от теоретической обменной емкости). Элюат был собран и испарен при комнатной температуре. Через несколько дней бесцветные кристаллы Gd[N(CN)2]·2H2O были получены. Безводный Gd[N(CN)2] был получен прокаливанием Gd[N(CN)2]·2H2O в закрытой ампуле под током аргона при начальной температуре130ºС и повышением температуры на 1ºС/мин в течение 3 ч и медленном охлаждении при комнатной температуре [16].

Методики синтеза дицианамидов редкоземельных металлов практически однотипны, однако, при синтезе каждой новой соли приходится подбирать условия синтеза и условия получения кристаллов для исследования их структуры.

В нашей работе, при синтезе соли Ho[N(CN)2]·2H2O мы планируем подбор скорость пропускания элюента, его концентрацию, а для получения монокристаллов –подбор растворителя и скорости испарения.

2. Экспериментальная часть

2.1. Растворители и исходные вещества

Этиловый спирт  (Химмед, “х.ч.”, 96%) (Ткип.= 78.3(С) выдерживали в течение 10 часов при температуре кипения над свежепрокаленным оксидом кальция, затем перегоняли.

Серная кислота H2SO4  (Сигма Тек, “х.ч.”, 1,83 г/см3) ГОСТ 4204-77, использовали без дополнительной подготовки

Дигидрат бихромата калия K2Cr2O7·2H2O (Химмед, «х.ч.», 96%).

Хромовая кислота (хромпик) H2Cr2O7  для очистки посуды была приготовлена из концентрированной серной кислоты H2SO4  (800 см3) и дигидрат бихромата калия K2Cr2O7·2H2O (92 г). Пустую посуду помещали в эксикатор с хромпиком на 1-2 дня. Затем посуду промывают водой и помещают в эксикатор с дистиллированной водой. После промывки посуду сушат в сушильном шкафу в течение 2 ч.

Ионно-обменная смола (Merck, ионно-обменная емкость 1,7 ммоль/мл). Перед применением ее кондиционировали. Для этого заливали ионно-обменную смолу дистиллированной водой и выдерживали в течение одного дня.

Дицианамид натрия Na[N(CN)2] (Fluka, >96%),  использовали без предварительной очистки.

Гексагидрат бромида гольмия HoBr3·6H2O (М=0,2), (Ventron, >96%)  использовали без предварительной очистки. Для получения 0,2 М раствора 1,02 г HoBr3·6H2O растворяли в 4 мл дистиллированной воды с использованием ультразвуковой ванны.

Соляная кислота HCl стандарт-титры, ТУ 6-09-2540-72, Киевский з-д РИАП. Приготовление 0.1Н HCl: растворили содержимое фиксанала в мерной колбе объемом 1 л для получения стандартного раствора точной концентрации.

Натрий едкий NaOH ГОСТ 4326-77, «ЧДА», ООО «АВОГАДРО». Приготовили 0.1Н раствор смешиванием 4 г NaOH и 1 л дистиллированной воды. Контроль концентрации по известной концентрации кислоты методом титрования 0.1Н HCl (регистрация по изменению окраски фенолфталеина).

Фенолфталеин С20Н14О4 (4,4'-диоксифталофенон или 3,3-бис-(4-гидроксифенил)фталид), трифенилметановый краситель (М = 318,31 г/моль), реактив «РЕАХИМ». Готовили 1% спиртовой раствор 
фенолфталеина (из расчета 1 г. реактива на 100 мл этилового спирта) и использовали как кислотно-основной индикатор, изменяющий окраску от бесцветной (при pH < 8,2) до красно-фиолетовой, «малиновой» (в щелочной среде).

2.2. Методика синтеза соли Но[N(CN)2]3

Синтез соли Но[N(CN)2]3 методом ионного обмена на катионите состоит из двух этапов:

1) H+(анион.смолы) + HoBr3 →Ho3+(анион.смолы)3 + 3HBr

2) Ho3+(анион.смолы)3 + 3Na[N(CN)2]→ Ho[N(CN)2]3 + 3Na+(анион.смолы)

Где: Ho3+(анион.смолы) – на колонке; Na[N(CN)2] – в элюенте; Ho[N(CN)2]3 – в элюате; Na+(анион.смолы) – остается на колонке.

В нашей работе мы применяли комбинированный статическо-динамический метод ионного обмена на катионите, что приводило к увеличению полноты обмена. Использовалась стеклянная колонка V=50  мл (рис. 3) с шотовским фильтром. Шотовский фильтр предотвращает проскок смолы. Скорость пропускания элюента через колонку с катион-обменной смолой корректировали в ручную с помощью крана, и она составляла 20 капель/мин.

Рис. 3. Используемая в работе колонка

На первом этапе, через колонку с ионно-обменной смолой объемом 4 мл (ионно-обменная емкость 1,7 ммоль/мл), пропускали раствор бромида гольмия HoBr3*6H2O (0,02 М) (0,5 по массе от теоретически возможной загрузки). Затем колонку оставляли на 30 мин для полного обмена Ho3+ на ионно-обменной смоле. Полноту обмена Ho3+ , проходящей по схеме (1)

H+(анион.смолы) + HoBr3 →Ho3+(анион.смолы)3 + 3HBr     (1)

контролировали с помощью универсальной индикаторной бумаги по изменению ее цвета от соответствующего кислой (HBr)  среде розового до соответствующего нейтральной среде - желтого. Избыток соли HoBr3 удаляли промыванием колонки со смолой дистиллированной водой, при контроле за присутствием ионов Br- по качественной реакции с раствором серебра:

AgNO3 + Br- = AgBr↓ + NO-3

После чего, на втором этапе, через колонку пропускали  раствор соли Na[N(CN)2] различной концентрации: 0.1М; 0,25М, 0.5М.

Схема второго этапа синтеза соли (2)

Ho3+(анион.смолы)3 + 3Na[N(CN)2]→ Ho[N(CN)2]3 + 3Na+(анион.смолы) (2)

Собирали элюат, содержащий Ho[N(CN)2]3, и помещали на часовое стекло или в стакан в соответствии с выбранной методикой получения кристаллов.

2.3. Получение кристаллов

Получение  Ho[N(CN)2]3 в кристаллической форме проводили несколькими способами:

1) Медленное испарение при комнатой температуре водного раствора на часовом стекле диаметром 4.5 см в течение 2-3 недель.

2) Медленная кристаллизация при комнатой температуре из водного раствора в стеклянном стакане высотой 9 см в течение 2-3 недель.

3) Медленное испарение при комнатой температуре из смеси растворителей (3мл этанола и 7мл дистиллированной воды) в стеклянном стакане высотой 9 см в течение 1-2 недель.

Полученные кристаллы визуально различались насыщенностью цвета и формой. Кристаллы устойчивы при нормальных условиях. При ярком свете меняют цвет от бело-кремового c зеленоватым оттенком до бледно-розового.

3. Обсуждение результатов

В ходе эксперимента полученные при разных условиях (способ получения кристалла, концентрация исходных веществ) кристаллы, отличались друг от друга, их форма и цвет были изучены невооруженным глазом и с помощью оптического прибора микроскопа МБС-10 (СССР) и микроскопа МСП-1, укомплектованном модулем цифровой камеры «Эксперт». Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики кристаллов

| C(Na[N(CN)2]), М | способ получения кристалла | Описание кристалла | Изменения окраски при ярком солнечном свете |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1М | 1 | Большое скопление кристаллов, не очень крупные, нельзя выделить монокристалл, имеют форму снежинки, на свету мерцают, частично окрашены в розовый цвет, частично бело-кремовые(приложение 2, рис. 1). | Насыщенность розового цвета увеличивается, становятся карминно-розовые |
| 0,1М | 3 | Кристаллы образуют дентдритные структуры, при освещении имеют розовый цвет, бело-кремовые без освещения, имеется мерцание (приложение 2, рис. 5). |  |
| 0,25М | 2 | Скопление кристаллов, невозможно выделить отдельные, имеют форму более ограненую, чем при предыдущей концентрации, на свету перламутровые отблески, имеют окраску слоновой кости, отчасти желто-персиковую и желто-розовую (приложение 2, рис. 2). |  |
| 0,5М | 1 | Скопление кристаллов, достаточно крупные заостренные кристаллы в форме вытянутой снежинки, имеют персиковый оттенок, частично переходящий в розово-коралловый (приложение 2, рис. 3). |  |
| 0,25М | 2 | Скопление кристаллов имеет не ярко выраженyю дендритную структуру. Цвет кристаллов белый, частично молочный, сливочный (приложение 2, рис. 4). |  |
| 0,25М | 3 | Полимеризованные кристаллы образуют плотную пленку на поверхности стеклянного стакана, монокристалл невозможно даже увидеть, частично имеют игольчатую структуру (приложение 2, рис. 6). |  |

Для характеристики синтезированной соли, использовали комплекс физико-химических методов анализа, включающий: элементный анализ, термический анализ, рентген-флуоресцентный анализ, оптическую и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую порошковую дифракцию.

Состав синтезированного поликристаллического вещества Но[N(CN)2]3·2H2O, полученного испарением элюата, собранного при пропускании через колонку катионита элюента, содержащего Na[N(CN)2] 0,1М концентрации,  мы смогли рассчитать по данным элементного анализа. (приложение 4, таблица 1) Найдено для Но[N(CN)2]3·2Н2О (%): С, 20.31; H, 0.92; N, 35.01. НоC6N9 H4O2.

3.1.  Метод рентгеноспектрального микроанализа

Рентгеноспектральный микроанализ проводился в растровом электронном микроскопе (РЭМ) JEOL JSM-5800L (приложение 1) при тысячекратном увеличении и энергии электронного пучка 10 кэВ и 20 кэВ. Глубина проникновения пучка в образец составляла 1-3 мкм.

По данным результатам видно (приложение 3), что полученное вещество Ho[N(CN)2]3  при концентрации C (Na[N(CN)2]) = 0,1М является достаточно чистым (на спектрах пики соответствуют только элементам Ho, C, N).

  - Метод термогравиметрического анализа

Термогравиметрический анализ снят на синхронном термическом анализаторе STA 409C Luxx (приложение 1), скорость нагрева 10(С/мин, в атмосфере аргона. Данные термического анализа, о потере массы вещества от температуры, и соотнесения их с масспектральными данными по потере воды по  m/e 17 и 18 (рис. 4) позволяют заключить, что потеря массы воды в нашей соли составляет 1,16% в области температур 100-4000С, причем имеются два максимума по m/e 17 и 18  в температурных интервалах  100-150 0С и  300-4000С.

В интервале температур 100-150(С происходит незначительная потеря массы, что связано только с потерей поверхностной воды, адсорбированной на порошкообразном образце, а в интервале температур 300-4000С происходит основная потеря воды кристаллогидрата Ho[N(CN)2]3*2H2O с максимумом при 356,6(С.

рис. 4. Термогравиметрический анализ Ho[N(CN)2]3·2H2O

3.3. Метод рентген-флуоресцентного анализа

Качественный  анализ образцов выполняли рентген-флуоресцентным методом. Для выполнения рентген-флуоресцентных измерений использовали энергодисперсионный рентген-флуоресцентный спектрометр «Х-Арт М», оснащенный рентгеновской трубкой с серебряным анодом.  Присутствие элемента Но устанавливали по L-линиям. Параметры измерений для обнаружения гольмия: напряжение на трубке – 25 кВ, ток – 300 мА, живое время – 60 сек. Пики возбуждения соответствуют гольмию (рис. 5), то есть наше вещество содержит гольмий.

Рис. 5. Рентген-флуоресцентный спектр Ho[N(CN)2]3

3.4. Метод инфракрасной спектроскопии

Методом инфракрасной спектроскопии на плоском кристалле ZnSe, без специальной пробоподготовки, проведен неразрушающий анализ порошка Но Ho[N(CN)2]3·2H2O (рис. 6) и Na[N(CN)2] (приложение 5, рис. 1).

Рис. 6. инфракрасный спектр Ho[N(CN)2]3·2H2O

В инфракрасном спектре исходного Ho[N(CN)2]3·2H2O четко проявляются полосы соответствующие частотам вибрационных колебаний характерные для C≡N, N−C и N−C≡N связей (рис. 6, приложение 6, табл.1), присутствующим в исследуемом соединении [17].

Кроме того, широкая полоса в области 3600 и 3000 см-1 и острые пики  в области 1649 см-1 соответствующие вибрационным колебаниям молекул воды, подтверждают присутствие  молекул H2O в Ho[N(CN)2]3·2H2O, в 2-х формах: поверхностной и кристаллизационной соответственно. Что подтверждает наше заключение о составе синтезированной соли: Ho[N(CN)2]3·2H2O, определенному по данным термогравиметрического анализа и элементного анализа.

Спектры поглощения записывались на спектрофотометре PerkinElmer EZ-210 (приложение 1), а спектры люминесценции на спектрофлюориметре PerkinElmer LS-55 (приложение 1), с возбуждением светом с длиной волны 255 нм.

Из рис. 7 видно, что растворы Ho[N(CN)2]3 и HoBr3 практически не поглощают вплоть до 238 и 257 нм соответственно. Край поглощения синтезированного соединения Ho[N(CN)2]3 сдвинут в красную область спектра 313 нм и имеет более сложный характер. В спектре  Ho[N(CN)2]3 (1) проявляется полоса поглощения в районе 250-313 нм с плечом при λ=255 нм.

Рис. 7. Оптические спектры водных растворов солей: Ho[N(CN)2]3, HoBr3 и Na[N(CN)2] соответственно, снятые в кварцевой 10 мм кювете, относительно Н2О при комнатной температуре.

3.5. Метод люминесцентной спектроскопии

Поскольку известно, что соединения редкоземельных металлов обладают флуоресцентными свойствами, были записаны спектры люминесценции синтезированной соли Ho[N(CN)2]3·2H2O на люминесцентном спектрометре «LS-55» (приложение 1). На рис. 8 представлен спектр люминесценции насыщенного водного раствора Ho[N(CN)2]3 при облучении светом длиной волны 255 нм. Наблюдаются две широкие полосы с длинами волн 373 и 720 нм, качественно соответствующие описанным ранее в литературе [17], однако их тонкая структура в водном растворе не разрешается вследствие недостаточной концентрации вещества в растворе. Планируется проведение дальнейших исследований люминесценции данного соединения в твёрдой фазе.

Рис. 8. Спектр люминесценции насыщенного водного раствора Ho[N(CN)2]3.

Выводы

1. Методом ионного обмена на катионите синтезирована новая соль дицианамида гольмия: Но[N(CN)2]3 *2H2O.

2. Установлен состав и строение соли методами: элементного анализа, ТГА, УФ и ИК спектроскопии,  рентгенфлуоресцентного анализа.

3. Установлено, что синтезированная соль − Но[N(CN)2]3*2H2O обладает люминесцентными свойствами.

Эта соль может быть использована как электролит для получения полифункциональных катион-радикальных солей BЕDТ-TTF, обладающих проводимостью и люминесценцией.

Список используемой литературы

- J.M. Williams [et al.] Organic Superconductors (including Fullerenes) Synthesis, Structure, Properties and Theory. Prentise-Hall. 1992. P. 607-612.

- W. A. Little Possibility of synthesing an organic superconductor. // Phys.Rev. - 1964. A. 134. P. 1416-1424.

- W. A. Little Fluoxoid quantization in a multiply-connected superconductor. // Polyn J. Sci. 1967. 3. P. 17.

- K. Bechgaard (TMTSE)2X salts: Preparation, structure and effect of the anions. // Mol. Cryst. Liguid. Cryst. 1982. Vol. 79. - P. 1-13.

- В.Ф. Каминский [и др.] Полиморфные модификации (BEDT-TTF)2+I3 с переходами металл-сверхпроводник и металл-диэлектрик. // Изв. АН СССР. Сер. Хим. 1986. N 3. С. 342.

- J. W. Raebiger, [et al.] !! // Inorg. Chem. 2001. 40. P. 2578.

- J. Schlueter, U. Geiser, and J.L. Manson !! // J. Phys IV France. 2004. 114. P. 475.

- J. A. Schlueter, J.L. Manson, U. Geiser !! // Inorg. Chem. 2005. 44. P. 3194.

- T. Ishiguro, R. Yamaji, and G. Saito Organic Superconductors. Springer-Verlag, 1988. P. 325.

- S.R. Batten, K.S. Murray !! // Coordination Chemistry Reviews. 2003. 246. P. 103-130.

- L. Ouahab and E. Yagubskii Organic Conductors, Superconductors and Magnets: From Synthesis to Molecular Electronics. Kluwer Academic. 2003. P. 99.

- T. Mori [et all.] // Bull. Chem. Soc. Jpn. – 1999. – 72. – P. 179.

- Barbara Jürgens, Elisabeth Irran, Wolfgang Schnick Synthesis and characterization of the rare-earth dicyanamides Ln[N(CN)2]·2H20 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu). // Journal of Solid State Chemistry. 2005. 178. P. 72.

- A.M.Krstulovic, P.R. Brown Reversed Phase Liquid Chromatography; Theory, Practice and Biomedical Applications. J. Wiley, 1982. P. 296.

- A. Nag, P. J. Schmidt, and W. Schnick Synthesis and Characterization of Eu[N(CN)2]·2H2O and Tb[N(CN)2]·2H2O: Two New Luminescent Rare-Earth Dicyanamides. // Chem. Mater. 2006. 18. P. 5738-5745.

- A. Nag and W. Schnick Synthesis, Crystal Structure and Thermal Behavior of Gadalinium Dicyanamide Dihydrate Gd[N(CN)2]·2H2O. // Alig. Chem. 2006. 632. P. 609.

- B. Jurgens [et all.] !! // Anorg. Allg. Chem. – 1998. – 624. – P. 91