Новый метод синтеза фталоцианинатов рутения с N-донорными лигандами

А.П. Кройторa, А.С. Чупринc, А.А. Дмитриенкоb, А.Г. Мартыновa, C.В. Дудкинc, Я.З. Волошинc,d, Ю. Г., Горбуноваa,d, А. Ю. Цивадзеa,d

a Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, РФ

bМосковский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, РФ.

cИнститут элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, РФ

d Институт общей и неорганической чимии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, РФ

Введение в координационную сферу фталоцианинатов рутения N-донорных лигандов представляет собой важную синтетическую задачу, поскольку на основе этих соединений могут быть созданы координационные полимеры [1], оптические ограничители [2], фотокатализаторы [3] и препараты для фотодинамической терапии рака [4]. В данной работе впервые разработан высокоэффективный метод синтеза фталоцианинатов рутения с двумя аксиально-координированными молекулами триметиламина взаимодействием карбонильных комплексов с раствором триметиламина в N-метилпирролидоне в присутствии триметиламинооксида. Термолизом этих комплексов в высококипящих растворителях в присутствии различных N-донорных лигандов с высокими выходами были получены фталоцианинаты рутения с аксиально координированными молекулами пиридина, пиразина и пиридил-замещенного клатрохелата.

1.	N. B. McKeown, J. Mater. Chem., 2000, 10, 1979-1995.

2.	Y. G. Gorbunova et. al., J. Mater. Chem. C 2015, 3, 6692-6700.

3.	L. Song et. al., Organometallics 2016, 35, 1399-1408.

4.	J. T. Ferreira et. al., J. Mater. Chem. B 2017, 5, 5862-5869.

Благодарности – Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ 21-53-15004, 19-03-00357 и стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам на 2021-2023 годы.

e-mail: andreykroytor96@gmail.com.