Влияние окружающей среды на фотолюминесценцию нанокристаллов органометаллических перовскитов

Собина Игорь Олегович

Студент 1 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: igo.sobina@yandex.ru

В последние годы существует повышенный интерес к изучению органометаллических перовскитов (ОМП). Данный полупроводниковый материал благодаря простоте изготовления и высокому квантовому выходу может быть использован для светоизлучающих устройств, а также как конверсионный слой в солнечных элементах [1, 2]. Однако физические механизмы, отвечающие за эти свойства, остаются все еще не до конца изученными. В частности, в зависимости от материала подложки и окружающей среды спектры фотолюминесценции и положение максимума излучения могут несколько отличаться. Понимание механизмов влияния подложки позволит открыть пути к увеличению эффективности фотолюминесценции данных материалов, а также к созданию устройств с перестраиваемой длиной волны излучения.

В работе измерялись спектры фотолюминесценции для образцов нанокристаллов перовскита бромида свинца метил-аммония нанесенных на различные подложки.  Также была изучена зависимость спектров фотолюминесценции от мощности возбуждения и длины волны возбуждающего света.

Для возбуждения фотолюминесценции использовались импульсные и непрерывные лазеры на длинах волн 351нм, 365нм, 405нм. Спектры в диапазоне 250-1000нм регистрировались при помощи спектрометра Mightex.

В результате исследования был обнаружен сдвиг полосы фотолюминесценции в сторону больших энергий фотонов для образцов, нанесенных на подложки кремния по сравнению со слоями, нанесенными на стеклянную подложку. Данный эффект был объяснен влиянием электрического поля в гетероструктуре ОМП/c-Si и приводящего к полевой ионизации и распаду экситонов в слое ОМП.

Полученные результаты могут быть использованы для улучшения светоизлучающей техники.

Литература

- Ионин А.А, Кудряшов С.И., Сараева И.Н., Секербаев К.С., Таурбаев Е.Т., Тимошенко В.Ю. Ускорение распада экситонов в пленке органометаллического перовскита на поверхности кристаллического кремния // Письма в ЖЭТФ. 2019, том 110, вып. 9, с. 591 – 594.

- Bazylenko T.Yu., Sekerbayev K.S., Taurbayev T.I., Taurbayev Ye.T., Timoshenko V.Yu. Peculiarities of the Optical Properties of Organometallic Perovskites with Variable Content of Iodine and Bromine // Technical Physics Letters. 2017, Vol. 43, No. 10, pp. 67–72.